Versterkingsmiddelen	PRODUCTINFORMATIE 05-Jan-2006

# Carbon profile staf

Beschrijving:

Gepultreerde massieve staven uit HT carbon vezel in een synthetische hars matrix met een hoge trek en druk sterkte met tevens een goede elasticiteit.

De vezels zijn unidirectioneel georiënteerd in de lengte van de staf. Dit resulteerd in een hoog vezelgehalte van 65% en zeer weinig luchtinsluiting

Toepassing :

Als versterking of bewapening in beton , als antenne bouw , vliegtuigbouw , botenbouw , industrie als voelers en schakelcontacten , bij chemische industrie ter vervanging van metaal die kunnen oxideren, enz.

Gegevens bij levering:	 staven

Kleur : 	zwart

Tensile strength :	1400MPa

Druk E modulus:	125 GPa

Buig E modul:	130 GPa

Warmte bestendigheid :	130°C(Martens)

Compresive strength :	1200 MPa

Density:	1.55 g/cm³

Fibre volume fraction:	> 65%

Tolerance:	1-3% diameter

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.

Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.

Polyesters Vanhooren Franky

Oostendsesteenweg 99						Tel : 050/31.68.99

8000 Brugge			Web-site: www.vanhoorenpolyester.be	Fax : 050/31.61.42

Email-adres: franky.vanhooren@skynet.be