Versterkingsmiddelen	PRODUCTINFORMATIE 05-Jan-2006

# Glasvezel profile staf

Beschrijving:

Gepultreerde massieve staven uit E-glass in een synthetische hars matrix met een hoge trek en druk sterkte met tevens een goede elasticiteit.

Toepassing :

Als versterking of bewapening in beton , als antenne bouw , vliegtuigbouw , botenbouw , industrie als voelers en schakelcontacten , bij chemische industrie ter vervanging van metaal die kunnen oxideren, enz.

Gegevens bij levering:	GRP staven

Kleur : 	wit

Tensile strength :	1000MPa

Tensile modulus:	40.000 MPa

Rek bij breuk :	2 %

Compresive strength :	450 MPa

Density:	2.0 g/cm³

Fibre volume fraction:	> 60%

Tolerance:	1-3% diameter

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.

Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.

Polyesters Vanhooren Franky

Oostendsesteenweg 99						Tel : 050/31.68.99

8000 Brugge			Web-site: www.vanhoorenpolyester.be	Fax : 050/31.61.42

Email-adres: franky.vanhooren@skynet.be